
[image: image2.emf]
ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА 

ПолиХим-2001 Р-7/2

1.Характеристика и область применения
ПолиХим-2001 Р-7/2 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, вспенивающие агенты, регуляторы пены и антипирены. 

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов. 
Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001 Р-7/2 применяется в архитектурном строительстве для изготовления элементов декоративной отделки фасадов зданий, элементов лепного декора, для изготовления деталей сборных конструкций (ульи и т.п.) методом заливки.
Пенополиуретан, на основе ПолиХим-2001 Р-7/2 обладает закрыто-пористой структурой с выраженной интегральностью, имеет достаточно хорошие прочностные характеристики, экологически чистый, легкий, что делает лепной декор максимально приспособленным для украшения интерьера любой сложности.

Технологические рекомендации: 
Температура в рабочем помещении – (20-30)0С
Температура компонентов – (20-25)0С

При заливке в металлическую форму температура заливочной формы (40-45)0С

Соблюдение точности пропорции полиол : изоцианат
Рекомендуется наносить разделительный слой на поверхность с которой будет контактировать система (PURA 6100L)

Выдержка готового изделия перед покраской в течение не менее 7 суток 
	Рекомендуемый состав                         
	массовое соотношение

	Компонент А (полиол): ПолиХим-2001 Р-7/2                              
	100

	Компонент Б (изоцианат):
РМDI


	120


Технические характеристики ПолиХим-2001 Р-7/2
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-2001 Р-7/2

	1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах                                                                
	18-24

	2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах
	55-85

	3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах
	80-120

	4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах
	90-120

	5. Плотность, г/см3, в пределах
	1,150-1,220

	6.  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах
	700-1400

	7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	300-400


Технические характеристики РМDI
	Наименование показателя и единица измерения
	РМDI

	1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах
	150-250

	2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах
	1,22-1,25

	3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах
	30,5-32,0

	4. Кислотность по HCl, %
	≤0,05


2. Характеристики ППУ на основе ПолиХим-2001 Р-7/2
	Наименование показателя
	ПолиХим-2001 Р-7/2

	1. Плотность изделия, кг/м3, в пределах
	150-300

	2. Объемное водопоглощенение, % , не более 
	0,5

	3. Напряжение при сжатии (при 10% деформации), МПа фактически
при плотности изделия 160 кг/м3

при плотности изделия 190 кг/м3

при плотности изделия 230 кг/м3

при плотности изделия 260 кг/м3
	1,73
2,56

3,65

4,35

	4. Напряжение при изгибе (максимальное), МПа фактически

при плотности изделия 220 кг/м3

при плотности изделия 230 кг/м3

при плотности изделия 250 кг/м3
	4,09
4,67

4,95

	5. Модуль упругости при изгибе, МПа фактически
при плотности изделия 220 кг/м3

при плотности изделия 230 кг/м3

при плотности изделия 250 кг/м3
	123,0
144,0

153,0


3. Транспортирование и хранение
Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 300С. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно помутнение жидкости, что не влияет на его свойства. При помутнении – подогреть до температуры 200С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления. 

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
[image: image1]