[image: image1.emf]
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
система на основе
ПолиХим-2001 Р-8
(безусадочный литьевой компактный полиуретан)
Наряду с существующими марками литьевых компактных полиуретанов, ЧП «Химпоставщик» предлагает систему на основе ПолиХим-2001 Р-8 и ПолиХим-4000 Р-2 с целью получения изделий с усадкой не более 0,1%.    

1. Характеристика и область применения.
ПолиХим-2001 Р-8 (компонент А) представляет собой простой насыщенный полиэфир, содержащий в своем составе катализаторы, растворители и функциональные добавки.
Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-2 (компонент Б) – полиэфиризоцианат (преполимер) на основе дифенилметандиизоцианата с содержанием изоцианатных групп – (23-25)%. 

Двухкомпонентная система на основе ПолиХим-2001 Р-8
Технология получения изделий из компактного полиуретана основана на методе литья полиуретана в открытые и закрытые формы. Литьё полиуретана осуществляется с помощью смесительно-заливочной машины, а также возможно литьё вручную в заранее подготовленную форму.

Получаемая при смешении полиуретановая смесь обладает:

- высокой текучестью, тем самым точно воспроизводя форму и текстуру поверхности;

- высокой скоростью отверждения;

- возможностью добавления до 30% наполнителя в компонент А при ручном смешении.

2. Технологические рекомендации: 

Температура в рабочем помещении – (20-30)0С

Температура компонентов – (20-22)0С

Температура формы-(30-40) 0С

Точное дозирование компонентов, исходя из соотношения.

	Рекомендуемый состав
	массовое соотношение



	Компонент А (полиол): 
ПолиХим-2001 Р-8                               
	100

	Компонент Б (полиизоцианат):
ПолиХим-4000 Р-2

	78


Категорически запрещается оставлять ёмкости с компонентами открытыми с целью избежания попадании влаги воздуха в продукцию, что может повлиять на образование пузырьков, раковин в изделии. 

Рекомендуется, после вскрытия тарного места, вместо пробки в горловину вкручивать кран, а вместо пробки закрывающей воздушное отверстие кран совмещенный с капсулой  заполненной влагоудерживающим составом (кальций хлористый, силикагель). Дозировку продуктов осуществлять через отверстие большого диаметра, используя кран, сброс разряжения в емкости осуществлять через отверстие малого диаметра, пропуская воздух через осушитель. После дозировки нужного количества компонентов оба крана перекрываются.

3. Технические характеристики ПолиХим-2001 (Р-8) 

	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-2001 (Р-8)

	1.Внешний вид 
	Жидкость без посторонних механических примесей, допускается  опалесценция, образование осадка*

	2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах

при использовании Cosmonate М-200

при использовании ПолиХим-4000 (Р-2)
	55-90

130-155

	3. Плотность отвержденного полиуретана, кг/м3, в пределах
	1000-1200

	4. Плотность, г/см3, в пределах
	0,930-0,955

	5. Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,5)0С, мПа·с (2/100), в пределах
	50-120

	6. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	350-410


*Свежеприготовленный продукт имеет опалесценцию. При хранении данного продукта образуется осадок белого цвета и опалесценция уменьшается. При образовании осадка использовать надосадочную часть или перед применением продукт тщательно перемешать, не извлекая из тары, с целью поднятия осадка.

Технические характеристики ПолиХим-4000 (Р-2)









	Наименование показателя и единица измерения
	Значение

	1. Внешний вид
	Однородная жидкость от бесцветной до светло-жёлтой, допускается опалесценция и образование осадка*

	2. Кажущаяся вязкость по Брукфильду, при использовании вискозиметра типа А/2/50,  мПа∙с, в пределах 
	80-320

	3. Массовая доля изоцианатных групп, %, в пределах
	23,0-25,0


*Свежеприготовленный продукт может иметь опалесценцию. При хранении данного продукта образуется осадок белого цвета и опалесценция уменьшается. При образовании осадка используется надосадочная часть. 
4. Характеристики отвержденного полиуретана на основе ПолиХим-2001 (Р-8)
	Наименование показателя
	ПолиХим-2001(Р-8)
температура образца при проведении испытаний 200С±2

	1. Напряжение при сжатии (при 10% деформации), МПа
	23,0

	2. Напряжение при изгибе (максимальное), МПа
	30,0

	3. Твердость по Шору (шкала А)
	99

	4. Модуль упругости при изгибе, Н/мм2
	930

	5. Усадка, % не более
	0,1


5. Транспортирование и хранение.
Полиэфир ПолиХим-2001 (Р-8) должен храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 350С. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно расслоение полиэфира, что не влияет на его свойства. В этом случае полиэфир необходимо прогреть при температуре (25-30) 0С в течение 24 ч и перемешать (не извлекая из упаковочной тары), а затем охладить до температуры 200С и применять по назначению.
Преполимер ПолиХим-4000 (Р-2) транспортируют и хранят при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 250С. В процессе хранения при температуре ниже плюс 150С возможно помутнение, расслоение либо кристаллизация продукта, что не влияет на его свойства. В этом случае необходимо прогреть ПолиХим-4000 (Р-2) при температуре (50-55) 0С, в течение 24 ч и перемешать (не извлекая его из упаковочной тары), а затем охладить до температуры 20 0С и применять по назначению.
Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки). 

6. Фасовка.
 Нами предлагается два варианта фасовки. Компонент А фасуется в металлические бочки по 200кг, компонент Б в бочки по 250 кг, или компонент А фасуется в металлические барабаны по 55 кг, компонент Б в металлические барабаны по 60кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15.
