[image: image1.emf] 

ППУ система на основе
СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА 
ПолиХим-2002 Р-7

1.Характеристика и область применения
ПолиХим-2002 Р-7 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены и антипирены. Полиэфир в своей рецептуре не содержит фреон, в качестве химического вспенивателя используется вода.
Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов. 
Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2002 Р-7 применяется для получения жесткого пенополиуретана методом напыления (теплоизоляция для промышленных и жилых объектов, трубопроводов, емкостей, теплоизоляция крыш).
Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, характеризуется низким водопоглощением, хорошей механической прочностью. 
Технологические рекомендации:
- температура окружающего воздуха - (15-35)0С
- относительная влажность воздуха – (65±5)0С 
- температура компонента А –(40-60)0С 
- температура компонента Б –(35-50)0С 
- температура подложки – не менее 150С 
- состояние подложки – сухая и чистая
	Рекомендуемый состав (соотношение)
	Массовое
	Объемное

	Компонент А (полиол): ПолиХим-2002 Р-7
	100
	100

	Компонент Б (изоцианат):
 РМDI
                          
	103
	100


Технические характеристики ПолиХим-2002 Р-7
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-2002 Р-7

	1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах                                                                
	2-5

	2. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах
	34,0-41,0

	3. Плотность, г/см3, в пределах
	1,190-1,250

	4.  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/20об/мин), мПа·с, в пределах
	1400-2400

	5. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	200-270


Технические характеристики РМDI
	Наименование показателя и единица измерения
	              РМDI

	1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах
	150-250

	2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах
	1,22-1,25

	3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах
	30,5-32,0

	4. Кислотность по HCl, %
	≤0,05


2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2002 Р-7
	Наименование показателя
	ПолиХим-2002 Р-7

	1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах
	50±2

	2. Объемное водопоглощенение, % , не более 
	2,0

	3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более
	0,028

	4. Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, МПа, не менее
	0,22


3. Транспортирование и хранение
Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от плюс 50С. Верхний предел не регламентируется. 
Гарантийный срок хранения – 3* месяца со дня изготовления.
*- В течение 2021 года технология будет усовершенствована и срок хранения будет увеличен.
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15

[image: image1.emf]