[image: image1.emf]

ППУ система на основе

ПОЛИЭФИРА 

ПолиХим-2002 Р-9


1.Характеристика и область применения
ПолиХим-2002 Р-9 (компонент А) представляет полиол, содержащий в своем составе катализаторы, антипирены и другие функциональные добавки. Полиэфир в своей рецептуре не содержит фреон, в качестве химического вспенивателя используется вода.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов. 

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2002 Р-9 применяется для получения открытоячеистого пенополиуретана методом напыления с целью звуко- и теплоизоляции промышленных и жилых объектов. Плотность получаемой теплоизоляции - (10-13) кг/м3.

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен. 
Технологические рекомендации:
- температура окружающего воздуха - (15-35)0С

- относительная влажность воздуха – (65±5)0С 

- температура компонента А –(50-60)0С 

- температура компонента Б –(40-60)0С 
- рабочее давление – 80-120 бар

- температура подложки – не менее 150С 

- состояние подложки – сухая и чистая
	Рекомендуемый состав (соотношение)
	Массовое
	Объемное

	Компонент А (полиол): ПолиХим-2002 Р-9
	100
	100

	Компонент Б (изоцианат): РМDI
	115
	100


Технические характеристики ПолиХим-2002 Р-9

	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-2002 Р-9

	1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах                                                                
	3-6

	2. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах
	9-15

	3. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах
	8,5-10,5

	4. Плотность, г/см3, в пределах
	1,013-1,073

	5.  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах
	800-1400

	6. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	70-100


Технические характеристики РМDI
	Наименование показателя и единица измерения
	РМDI

	1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах
	150-250

	2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах
	1,22-1,25

	3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах
	30,5-32,0

	4. Кислотность по HCl, %
	≤0,05


2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2002 Р-9

	Наименование показателя
	ПолиХим-2002 Р-9

	1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах
	10-13

	2. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более
	0,040


3. Транспортирование и хранение
Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от плюс 50С. Верхний предел не регламентируется. 

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15.

