ППУ система на основе простых полиэфиров
ПолиХим-3001 Р-3
1.Характеристика и область применения
ПолиХим-3001 Р-3 (компонент А) представляет собой смесь простых полиэфиров,  содержащею в своем составе катализаторы, регуляторы пены, вспенивающие агенты и другие функциональные добавки. Полиэфир ПолиХим-3001 Р-3 в своей рецептуре не содержит озоноразрушающих фреонов. 
Изоцианат PMDI Wannate РМ-200 (Lupranat M20S или аналоги) (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов. 
Двухкомпонентная ППУ система на основе полиэфира ПолиХим-3001 Р-3 применяется  для изготовления в заводских условиях воздушных фильтров.
Технологические рекомендации: 
Температура в рабочем помещении – (20-30)0С
Температура компонента А и компонента Б перед заливкой  – (20-35)0С
Рекомендуемый состав                         


массовое соотношение  
Компонент А (полиол): 
ПолиХим-3001 Р-3                     

100
Компонент Б (изоцианат):
Wannate РМ-200 (компонент Б)   

33
Технические характеристики ПолиХим-3001 Р-3
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-3001 Р-3

	1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах                                                                
	20-30

	2. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах
	60-100

	3. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах
	170-195

	4. Плотность, г/см3, при температуре 20°С  в пределах
	0,980-1,040

	5. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	80-130

	6.  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С, мПа·с, в пределах
	450-800


Технические характеристики Wannate РМ-200
	Наименование показателя и единица измерения
	Wannate РМ-200

	1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах
	150-250

	2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах
                       при температуре 20°С
	1,22-1,24
1,238

	3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах
	30,5-32,0

	4. Кислотность по HCl, %
	≤0,05


3. Транспортирование и хранение
Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. Допускается кратковременный нагрев до 350С (не более 24 ч) 

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления. 

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам: +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
